УДК 535.215.6: 538.971

Влияние толщины слоя топологического изолятора на фотовольтаические свойства гетероструктуры bi2te3/Si

А.А. Яковлев1, Т.А. Писаренко1, К.В. Игнатович1, В.В. Мараров1, Д.А. Цуканов1,2

1ИАПУ ДВО РАН (г. Владивосток)

2Дальневосточный федеральный университет (г. Владивосток)

yakovlev@iacp.dvo.ru

В данной работе проведено исследование особенностей латерального фотовольтаического эффекта в гетероструктуре Bi2Te3/n-Si(111) с защитным прозрачным покрытием. Мы определили, что исследуемая структура демонстрирует многообещающие результаты в качестве фотовольтаической ячейки при толщине слоя Bi2Te3 5 нм. Спектральные зависимости фоточувствительности идентифицируют локализацию процесса фотогенерации в области пространственного заряда кремниевой подложки при толщине слоя теллурида висмута 5 нм и более и в слое Bi2Te3 при его толщине менее 3 нм.

В последнее десятилетие большой интерес в области оптоэлектроники вызывают исследования двумерных (2D) материалов [1]. Одним из перспективных направлений развития оптоэлектроники является использование топологических изоляторов (ТИ), которые позволят увеличить быстродействие [2 – 5]. ТИ – это материалы, способные проводить спин-поляризованный ток на своей поверхности и практически не проводить внутри, в объеме, оставаясь изолятором. ТИ на основе Bi привлекают внимание благодаря своим исключительным электрическим и оптическим свойствам. В частности, пленки Bi обладают различными сочетаниями свойств, от сверхпроводимости [6] до магнитотранспорта [7]. Исследование на примере поверхности кристалла Bi2Te3 показало, что ускоренные электроны способны перемещаться по поверхности ТИ практически без рассеивания – в отличие от движения в обычном кристалле – а значит, они проводят ток гораздо быстрее, без потерь на нагрев [8].

Латеральный фотовольтаический эффект (ЛФЭ), при котором разность поверхностных потенциалов некоторой системы материалов линейно изменяется в зависимости от положения падающего лазерного луча, является одним из популярных эффектов, встречающихся в оптоэлектронике [1, 9]. Как правило, в фотовольтаических элементах на основе кремния латеральное фотонапряжение генерируется в области пространственного заряда кремния. Однако, поскольку в структуре SiO2/TeO2/Bi2Te3/n-Si(111) поглощается в видимом спектре как Si, так и Bi2Te3, представляет интерес изучение происхождения ЛФЭ в этой структуре. Из-за спинового расщепления в Bi2Te3 при поглощении света в нем генерируется циркулярный фотогальванический эффект (ЦФЭ). Поэтому, если области генерации ЛФЭ и ЦФЭ будут разделены, то фотоэлектрические элементы на основе структуры Bi2Te3/Si расширят функциональные возможности оптоэлектронных приборов.

В данной работе исследовался ЛФЭ в структуре SiO2/TeO2/Bi2Te3/n-Si путем варьирования параметров длины волны и мощности лазерного излучения, а также толщины Bi2Te3 при непрерывном и импульсном освещении с целью выявления локализации генерации ЛФЭ.

Рост тонких пленок методом молекулярно-лучевой эпитаксии проводился в камере сверхвысокого вакуума (СВВ) с базовым давлением менее 5,0·10-10 Торр. В качестве подложек использовались пластины Si(111) n-типа (40–70  Ом·см). Атомно-чистая поверхность Si(111)7×7 была подготовлена in situ путем мгновенного испарения до 1280 °C после того, как пластина была предварительно дегазирована при 600 °C в течение 6 часов. Висмут и теллур испарялись из эффузионных ячеек со встроенными затворами. Слои Bi2Te3 выращивались при более высокой температуре около 240 °C, при которой пленка росла в режиме пошагового потока. Для уменьшения количества вакансий Te соотношение потоков Bi к Te было выбрано близким к 1:14 при скорости роста около 0,3 нм/мин [4].

Для предотвращения окисления функционального слоя Bi2Te3, после охлаждения до комнатной температуры пленки Bi2Te3 покрывались 2 нм Te и 1 нм Si. После того, как образцы были выдержаны на воздухе, верхние слои кремния и теллура были окислены, что привело к образованию защитных прозрачных слоев.

Латеральный фотогальванический эффект исследовался с помощью лазера Ti:sapphire, выдающего импульсы длительностью 60 фемтосекунд с частотой повторения 80 МГц (диаметр пятна 50 мкм), и мультиметра Keithley 2000. Время отклика исследовалось с помощью цифрового осциллографа (Tektronix TDS 2012B) с частотой 150 МГц. Расстояние между зондами составляло 1 мм.

На рис.1 представлена зависимость латерального фотонапряжения от положения лазерного пятна для фотовольтаических ячеек с толщиной слоя Bi2Te3 3, 5 и 10 нм. Зависимость латерального фотонапряжения от положения пятна лазера параметризуется чувствительностью (κ), которая определяется по первой производной линейного участка между контактами. По этому параметру структура с толщиной слоя Bi2Te3 5 нм является наиболее перспективной для оптоэлектронных измерителей. Следует обратить внимание на изменение последовательности зависимостей LPV(x) и I(U) с ростом толщины буферного слоя Bi2Te3. Этот факт свидетельствует о том, что в гетероструктуре Bi2Te3/n-Si(111) в генерации латерального фотонапряжения играет роль не только изменение сопротивления этой системы [9], но и изменение энергетической структуры слоя Bi2Te3. Для понимания этого результата были проведены исследования с варьированием параметров лазерного освещения, таких как длина волны и мощность.

I, мкА

U, В

Рис. 1. Зависимость латерального фотонапряжения от положения пятна лазера в структуре SiO2/TeO2/Bi2Te3/n-Si(111) с толщиной  слоя Bi2Te3: 1 – 3 нм, 2 – 5 нм, 2 – 10 нм. На вставке показаны вольт-амперные характеристики.

Как видно на рис. 2, зависимость фоточувствительности гетероструктур со слоем Bi2Te3 толщиной 5 и более коррелирует с хорошо известным спектром поглощения кремния [10,11], что явно указывает на генерацию неравновесных фотоносителей в приповерхностном слое кремния. Тогда как при толщине слоя Bi2Te3 3 нм спектральная зависимость фоточувствительности, скорее, согласуется с представленным в работе спектром поглощения тонких слоев теллурида висмута, имеющих щель на спектрах ARPES [12]. Данный переход объясняется кинетикой электронной структуры теллурида висмута [12], согласно которой электронная структура развивается при увеличении толщины до 5 нм, что сопровождается увеличением проводимости [13]. Известно [14], что пленки при 5 нм уже имеют дисперсионные соотношения объемной структуры Bi2Te3. Тогда как для пленок толщиной 1 – 3 нм характерно наличие поверхностных состояний в запрещенной зоне [13, 14].

Uмакс, мВ

W, мВт

Рис. 2. Зависимость латерального фотонапряжения в структуре SiO2/TeO2/Bi2Te3/n-Si(111) от длины волны лазерного освещения. На вставке зависимость фоточувствительности от мощности лазерного освещения, падающего на поверхность. 1 – 3 нм Bi2Te3, 2 – 5 нм Bi2Te3, 3 – 10 нм Bi2Te3.

Таким образом, в структуре SiO2/TeO2/Bi2Te3/n-Si(111) с толщиной теллурида висмута 5 нм и более поглощающим слоем является область пространственного заряда кремния, буферным слоем является слой теллурида висмута, а слои диоксида теллура и диоксида кремния являются защитными прозрачными покрытиями, так называемыми оконными слоями. Тогда как, при толщине слоя Bi2Te3  3 нм поглотителем является слой теллурида висмута, что существенно ухудшает фотовольтаические свойства.

В ходе исследования была выявлена роль слоев теллурида висмута и области пространственного заряда кремния, поглощающих видимый спектр, при латеральном фотовольтаическом эффекте. Установлено, что толщина топологического изолятора Bi2Te3 является критическим параметром для процесса фотогенерации. Для оптоэлектроники представляют интерес структуры с толщиной топологического изолятора 5 нм и более, в которых латеральное фотонапряжение генерируется в слое кремния на границе раздела Bi2Te3/Si, а слой теллурида висмута является буферным слоем, индуцирующим гетеропереход в структуре.

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Yang, Y. Progress of lateral photovoltaic effect: theoretical models and materials //Journal of Physics: Conference Series. – IOP Publishing, 2021. – V. 2044. – No. 1. – P. 012151.

2. Chae, J., Hong, S. B., Kim, D., Kim, D. K., Kim, J., Jeong, K., ... & Cho, M. H. Enhancement of photoresponse in Bi2Se3/graphene heterostructures by effective electron–hole separation through internal band bending //Applied Surface Science. – 2021. – V. 554. – P. 149623.

3. Hasegawa, S. Surface and interface physics driven by quantum materials //Applied Physics Express. – 2024. – V. 17. – No. 5. – P. 050101.

4. Matetskiy, A. V., Kibirev, I. A., Hirahara, T., Hasegawa, S., Zotov, A. V., & Saranin, A. A. Direct observation of a gap opening in topological interface states of MnSe/Bi2Se3 heterostructure //Applied Physics Letters. – 2015. – V. 107. – No. 9. – P. 091604.

5. Hong, S. B., Kim, D. K., Chae, J., Kim, K., Jeong, K., Kim, J., ... & Cho, M. H. Enhanced photoinduced carrier generation efficiency through surface band bending in topological insulator Bi2Se3 thin films by the oxidized layer //ACS applied materials & interfaces. – 2020. – V. 12. – No. 23. – P. 26649-26658.

6. Granqvist, C. G., Claeson, T. Superconductivity in ultrathin films I. Transition temperatures of amorphous Bi and Ga //Physics of condensed matter. – 1974. – V. 18. – No. 2. – P. 79-97.

7. Aitani, M., Hirahara, T., Ichinokura, S., Hanaduka, M., Shin, D., & Hasegawa, S. In situ magnetotransport measurements in ultrathin Bi films: evidence for surface-bulk coherent transport //Physical Review Letters. – 2014. – V. 113. – No. 20. – P. 206802.

8. Chen, Y. L., Analytis, J. G., Chu, J. H., Liu, Z. K., Mo, S. K., Qi, X. L., ... & Shen, Z. X. Experimental realization of a three-dimensional topological insulator, Bi2Te3 //science. – 2009. – V. 325. – No. 5937. – P. 178-181.

9. Yu, C., Wang, H. Large lateral photovoltaic effect in metal-(oxide-) semiconductor structures //Sensors. – 2010. – V. 10. – No. 11. – P. 10155-10180.

10. Zhou, Z. Q., Hu, F., Zhou, W. J., Chen, H. Y., Ma, L., Zhang, C., & Lu, M. An investigation on a crystalline-silicon solar cell with black silicon layer at the rear //Nanoscale research letters. – 2017. – V. 12. – P. 1-6.

11. Wu, C., Crouch, C. H., Zhao, L., Carey, J. E., Younkin, R., Levinson, J. A., ... & Karger, A. Near-unity below-band-gap absorption by microstructured silicon //Applied Physics Letters. – 2001. – V. 78. – No. 13. – P.1850-1852.

12. Gupta, B. K., Sultana, R., Singh, S., Singh, V., Awana, G., Gupta, A., ... & Awana, V. P. S. Unexplored photoluminescence from bulk and mechanically exfoliated few layers of Bi2Te3 //Scientific Reports. – 2018. – V. 8. – No. 1. – P. 9205.

13. Hatta, S., Obayashi, K., Okuyama, H., & Aruga, T. Metallic conduction through van der Waals interfaces in ultrathin Bi2Te3 films //Scientific Reports. – 2021. – V. 11. – No. 1. – P. 5742.

14.  Li, Y. Y., Wang, G., Zhu, X. G., Liu, M. H., Ye, C., Chen, X., ... & Xue, Q. K.  Intrinsic topological insulator Bi2Te3 thin films on Si and their thickness limit //Adv. Mater. – 2010. – V. 22. – No. 36. – P. 4002-4007.