УДК 538.93

НАНОКОМПОЗИТЫ – ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЭФФЕКТИВНЫХ ТЕРМОЭЛЕКТРИКОВ

В.А. Кульбачинский, А.С. Апрелева, В.Г. Кытин

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (г. Москва)

kulb@mig.phys.msu.ru

Приводятся данные о термоэлектрической эффективности различных нанокомпозитов: с проводящими наночастицами второй фазы; с фулеренами С60, с наночастицами второго термоэлектрика. Описываются свойства нанокомпозитов теллурида висмута (Bi2Te3) и теллурида сурьмы (Sb2Te3) с графитом и влияние графита на термоэлектрические свойства этих материалов.

Термоэлектрические материалы в настоящее время используются для реализации твердотельных устройств генерации энергии без движущихся частей, что делает их идеальными как для портативной электроники, так и крупномасштабных технологических установок [1]. Кроме того, элементы Пельтье, которые являются элементами охлаждения и нагрева, в ряде случаев заменяют системы охлаждения и системы отопления на основе ископаемого топлива. Термоэлектрическое преобразование энергии из отработанного тепла, например, двигателей автомашин, авиационных двигателей и т.д., является дополнительным источником получения зеленой энергии без образования побочных продуктов.

Сплавы на основе теллуридов висмута и сурьмы являются эффективными и широко используемыми термоэлектрическими материалами из-за их высокой эффективности преобразования энергии в электричество при комнатной температуре. Эффективность термоматериалов определяется величиной термоэлектрической эффективности, которую часто умножают на температуру для получения ее безразмерного выражения:  , здесь S – коэффициент Зеебека,  – электрическая проводимость, k – коэффициент теплопроводности, а T – абсолютная температура. Многие исследования сконцентрировались на получении пониженной теплопроводности и увеличенни электропроводности для повышения значений ZT. Одним из методов понижения теплопроводности является наноструктурирование термоэлектриков и создание нанокомпозитов. На данный момент сущствует достаточно много публикаций на эту тему [1, 2]. Часть из них посвящена нанокомпозитам на основе известных термоэлектриков - теллуридов висмута и сурьмы.

В настоящей работе рассматривается создание нанокомпозитов различных термоэлектриков, в частности, нанокомпозитов теллуридов висмута (Bi2Te3) и сурьмы (Sb2Te3) с фуллеренами и графитом.

Можно выделить три стратегии для снижения теплопроводности решетки – это сплавление, наноструктурирование и создание нанокомпозитов. Данная работа посвящена последнему вопросу.

Плотность, размер и объемная доля нановключений второй фазы влияют на фононное рассеяние. Изменение размера зерен разных фаз изменяет рассеяние фононов на границах зерен. Получение зерен нужного размера может быть реализовано различными путями, например, в шаровой мельнице, путем закалки расплава и т.п. К сожалению, этот путь уменьшения теплопроводности решетки влияет одновременно на электрическую проводимость и на коэффициент Зеебека из-за рассеяния носителей на различных возникающих дефектах, таких как точечные, границы раздела между включениями и матрицей, и границами зерен. Кроме того, изменяется концентрация носителей, эффективная масса и плотность состояний, что также влияет на величину ZT. Поэтому для улучшения свойств термоэлектриков требуются подходы, учитывающие природу матрицы и второй фазы.

Возможно создание нанокомпозита на основе теллурида висмута со второй проводящей фазой, например наночастиц меди или серебра. Для р-типа Bi0.5Sb1.5Te3 вторая фаза в виде наночастиц меди увеличивала ZT до 1,35 при 400 K для 0,1 вес.% Cu-Bi0,5Sb1,5Te3 [3].

Перспективным является создание нанокомпозитов, где вторая фаза является диэлектриком. В качестве примера можно привести нанокомпозит Bi0,5Sb1,5Te3 с фуллеренами С60 [4]. Теплопроводность уменьшается в зависимости от концентрации фуллерена из-за блокирования фононов в наноструктурных материалах. Добавление фуллерена C60 в нанокристаллический теллурид висмута-сурьмы приводит к увеличению теплового сопротивления на границах раздела фаз без сильного снижения электропроводности. Таким образом, выигрыш от снижения решеточной теплопроводности приводит к увеличению величины ZT до 1,16 для Bi0,5Sb1,5Te3+0,5 % С60, что на 30 % выше максимальной ZT для исходного Bi0,5Sb1,5Te3.

Рассматривается также создание нанокомпозитов теллуридов висмута и сурьмы с графитом. Такие материалы дешевы в производстве и нетоксичны. Теплопроводность нанокомпозитов теллурида висмута с графитом уменьшается [5]. Резкое уменьшение теплопроводности связано с падением решеточной теплопроводности при наноструктурировании в связи c ростом рассеяния фононов и уменьшением длины их свободного пробега. В композитах с графитом из-за наличия двух фаз (двух компонент с различным фононным спектром) длина свободного пробега фононов еще уменьшается. В то же время термоэдс в нанокомпозитах существенно больше по сравнению с монокристаллами тех же материалов. Сопротивление нанокомпозитов с графитом сначала понижается при добавлении графита, затем растет, а при максимальном содержании графита до 2.5% опять понижается. Такое немонотонное поведение связано как с высокой проводимостью графита (при большом его содержании), так и с легированием композита графитом, как это наблюдалось в композитах с фуллереном [3]. Величина ZT существенно возрастает в нанокомпозитах Sb2Te3 с графитом по сравнению с монокристаллом Sb2Te3.

Результаты экспериментальных исследований показывают, что рассеяние носителей на границах разделов зерен в нанокомпозитах могут играть очень важную роль в общем увеличении ZT. Зерна являются ловушками для носителей заряда, обладающих малым значением энергии, в то время как носители с более высокими энергиями диффундируют через образец. Улучшение термоэлектрических свойств нанокомпозитов происходит благодаря механизму рассеяния носителей на потенциальном барьере, возникающем на границе раздела и играющем роль фильтра, задерживающего носители с низкой энергией. Поскольку средняя энергия, приходящаяся на один носитель заряда, растет, увеличивается также и S, в то время как σ незначительно уменьшается.

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Кульбачинский В.А. Наноструктурирование и создание нанокомпозитов – перспективное направление увеличения эффективности термоэлектриков // Российские нанотехнологии.–2019.–Т.14.–С.30-42.

2.  Кульбачинский В.А. Физика наносистем // Москва, физматлит.–2022.- 768 стр.

3. Lee K.-H., Kim H.-S., Kim S.-I., Lee E.-S., et.al. Enhancement of Thermoelectric Figure of Merit for Bi0.5Sb1.5Te3 by Metal Nanoparticle Decoration // J. of Electronic Materials. –2012.– V.41.– P.1169-1169.

4. Kulbachinskii V.A., Kytin V.G., Popov M.Y., et.al.  // J. Solid State Chem. - 2012. - V.193. -P. 64-70.

5. Кульбачинский В.А., Кытин В.Г., Зиновьев Д.А., Маслов Н.В., Singha P., Das S., Banerjee A. Термоэлектрические свойства нанокомпозитов Sb2Te3 c графитом // ФТП..–2019.–Т.53.–С.645-647.