УДК 538.958

Расчет коэффициентов аддитивности комбинированного воздействия потоков электронов и протонов на микропорошки оксида цинка

И.В. Верхотурова, В.В. Нещименко

Амурский государственный университет (г.Благовещенск)

rusia@mail.ru

В настоящей работе приведены результаты расчета коэффициента аддитивности оптических свойств оксида цинка, применяемого в качестве пигмента терморегулирующих покрытий, при облучении его одинаковыми по энергии, но разными по типу заряженными частицами при разных режимах.

CALCULATION OF THE ADDITIVITY COEFFICIENTS OF THE COMBINED EXPOSURE OF ELECTRON AND PROTON FLUXES ON ZINC OXIDE MICROPOWDERS

I.V. Verkhoturova, V.V. Neshchimenko

Amur State University (Blagoveshchensk)

rusia@mail.ru

This work presents the results of calculating the additivity coefficient of the optical properties of zinc oxide, used as a pigment for thermoregulatory coatings, when irradiated with charged particles of the same energy but different in type under different modes.

В настоящее время особый интерес в области космического материаловедения представляют исследования синергетических эффектов, возникающих материалах внешних покрытий космических аппаратов под действием факторов космического пространства [1 – 4]. В работах [2, 3] представлены результаты исследования и интерпретации синергетических эффектов (неаддитивность свойств) при воздействии ионизирующих излучений и электромагнитного излучения Солнца на полиимидные пленки и на эмали ЭКОМ-1, представляющей собой композицию из акрилового сополимера и порошка оксида цинка ZnO. Однако вопрос о причинах возникновения эффекта не аддитивности остаётся открытым.

Для исследования эффекта неаддитивности, выражающегося в неодинаковости изменения оптических свойств оксида цинка, применяемого в качестве пигмента терморегулирующих покрытий, проведено облучение микропорошков оксида цинка одинаковыми по энергии, но разными по типу заряженными частицами (протонами и электронами) при разных режимах. Облучение микропорошков ZnO протонами (энергией 100 кэВ, флюенсом 3·1015 cм-2, плотностью потока 5·1011 cм-2·с-1 и электронами (энергией 100 кэВ, флюенсом 6·1015 cм-2, плотностью потока 1·1012 cм-2·с-1) проводилось в комплексном имитаторе факторов космического пространства «КИФК» (Харбинский политехнический университет, Китай). Воздействие на оксид цинка ионизирующим излучением было следующим: облучение только протонами (р+); облучение только электронами (е–); комбинированное облучение (одновременно протонами и электронами (р+ + е–), комплексно сначала электронами затем протонами (е–→ р+), комплексно сначала протонами затем электронами (р+→е–). Исследование изменения оптических свойств оксида цинка проводилось по спектрам диффузного отражения, полученным абсолютным методом (in situ) также к камере «КИФК».

С помощью разностных спектров диффузного отражения микропорошков рассчитан интегральный коэффициент поглощения солнечного излучения αs и его изменение Δαs, определяющие оптические свойства пигментов. Полученные значения Δαs использовались для расчета коэффициента аддитивности, количественно определяющего эффект неаддитивности комбинированного воздействия ионизирующего излучения на микропорошки оксида цинка. Данный коэффициент определялся как отношение изменения коэффициента поглощения при каком-либо из комбинированных режимов облучения к суммарному изменению коэффициента поглощения при раздельном воздействии каждого из видов излучений [1, 4, 5]. Результаты расчетов коэффициентов аддитивности представлены в таблице 1.

Таблица 1

Значения коэффициентов аддитивности комбинированного воздействия потоков электронов и протонов

| Суммарное изменение коэффициента поглощения при раздельном облучении электронами и протонами | Коэффициенты аддитивности комбинированного воздействия потоков электронов и протонов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,137 | 0,577 | 0,569 | 0,365 |

Расчеты изменения интегрального коэффициента поглощения солнечного излучения и коэффициента аддитивности при комбинированном облучении оксида цинка одинаковыми по энергии, но разными по типу заряженными частицами показали, что присутствие электронов в потоке ионизирующих частиц понижает деградацию отражательной способности пигментов от действия потока протонов. Наименьшее изменение величины коэффициента поглощения солнечного излучения микропорошков оксида цинка при воздействии на него двух типов ионизирующих частиц наблюдается при комплексном облучении сначала протонами затем электронами. Это может объясняться тем, что при этом виде комбинированного воздействия концентрация определённого типа наведенных центров поглощения, механизмы их радиационного дефектообразования и взаимодействия с исходными дефектами облучаемой структуры могут отличаться от аналогичных при двух других режимах комбинированного облучения. Причина этого требует дальнейшего уточнения.

Л и т е р а т у р а

1. Семкин, Н.Д. Испытания материалов и элементов электронного оборудования космических аппаратов: учеб. пособие/ Н.Д. Семкин – Самара: Изд-во Самар. гос. аэрокосм. ун-та, 2010. – 320 с.

2. Шувалов, В.А. Синергетический эффект воздействия потоков атомарного кислорода и вакуумного ультрафиолета на полиимидные пленки космических аппаратов / В. А. Шувалов, Н. А. Токмак, Н. И. Письменный, Г. С. Кочубей // Космічна наука і технологія. – 2012. – Т. 18. – № 3. – С. 10–19.

3. Хасаншин, Р.Х. Синергетические эффекты в процессе потери массы эмали ЭКОМ-1 при совместном воздействии электронов, протонов и электромагнитного излучения / Р.Х. Хасаншин, Л.С. Новиков // Физика и xимия обработки материалов. – 2015. – №5. – С.14-21.

4. Верхотурова, И.В. Исследование совместного действия заряженных частиц на микропорошки оксида цинка / И.В. ВерхотуроваВ.В. Нещименко // Вестник АмГУ. Серия «Естественные и экономические науки». – 2020. – Вып. 89. – С. 45-48

5.  Верхотурова, И.В. Влияние последовательного и одновременного облучения протонами и электронами на образование радиационных дефектов в оксиде цинка / И.В. Верхотурова,  В.Ю. Юрина, В.В. Нещименко, Ли Чундун  // Материалы XVIII регион. научной конфер. «Физика: фундаментальные и прикладные исследования, образование». 10–12 ноября 2020 г., г. Хабаровск С. 109–112.