УДК 621.762

ПОЛУЧЕНИЕ РЕЖУЩИХ ПЛАСТИН ИЗ ТВЕРДОГО СПЛАВА Т5К10 С ИCПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРЕСС-ФОРМ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ АДДИТИВНЫМ МЕТОДОМ ИЗ PLA И ABS

М.И. Дворник, Е.А. Михайленко, А.А. Бурков, Д.А. Кользун

Хабаровский Федеральный исследовательский центр Институт материаловедения ДВО РАН (г. Хабаровск)

Maxxxx80@mail.ru

В работе исследованы свойства режущих пластин из сплава Т5К10, изготовленных с применением пресс-форм, напечатанных на 3D принтере из PLA и ABS. Показано что относительная плотность режущей пластины при использовании PLA удовлетворяет требованиям существующего стандарта и обеспечивает удовлетворительную твердость (1400 HV). При использовании ABS пластика свойства готового изделия уступают свойствам коммерческой пластины и пластины, изготовленной с применением пресс-формы из PLA.

OBTAINING WC-5TiC-10Co CEMENTED CARBIDE CUTTING INSERTS USING MOLDS MADE BY THE ADDITIVE METHOD FROM PLA AND ABS

M.I. Dvornik, E.A. Mikhailenko, A.A. Burkov, D.A. Kolzun

Khabarovsk Federal Research Center Institute of materials science of the Far Eastern Branch of the Russian Academy of Sciences (Khabarovsk)

Maxxxx80@mail.ru

The paper investigates the properties of cutting inserts made of T5K10 alloy, made using molds printed on a 3D printer from PLA and ABS. It is shown that the relative density of the cutting insert when using PLA meets the requirements of the existing standard and provides a satisfactory hardness (1400HV). When using ABS plastic, the properties of the finished product are inferior to those of a commercial plate and a plate made using a PLA mold.

Твёрдые сплавы WC-TiC-Co широко применяются для обработки резанием сталей [1]. В промышленности твердосплавные изделия получают спеканием после холодного прессования порошковых смесей и пластификатора. В массовом производстве порошковых изделий применяют пресс-формы из закаленной стали или из твердого сплава, которые за счет высокой твердости, жесткости и износостойкости обеспечивают высокую точность и необходимую плотность при высокой производительности и большом ресурсе. Однако такие пресс-формы имеют недостатки: высокая цена, и ограничение формы изделий.

Исследования показали, что твердосплавные изделия сложной формы можно изготавливать с помощью аддитивных технологий [2], часто используемых для создания изделий из конструкционных материалов. Определено, что твердосплавные изделия, полученные методом селективного лазерного спекания, обладают низкой твердостью из-за высокой пористости и изменений химического состава. Из-за отсутствия давления плотность заготовок и спечённых образцов, полученных с использованием струйной 3D печати растворами [3-5], экструзии [6] или гелевой 3D печати [7], ниже, чем плотность заготовок и образцов, получаемых по обычной технологии. Пластиковые формы используют для шликерного литья заготовок твердосплавных и керамических изделий, которые затем спекают обычным методом [8; 9]. Мы предлагаем упростить данный подход и использовать изготовленные экструзией пластиковые пресс-формы для прессования в них гранулированной смеси твердого сплава и связующего материала. Из-за низкой прочности пластика и высокой адгезии пластика к заготовкам возможны проблемы с сохранением формы, плотностью, структурой и свойствами получаемых изделий. Цель работы: исследование возможности изготовления многогранной неперетачиваемой пластины сложной формы с применением пресс-формы, созданной методом экструзии пластика.

Разработанная технологическая схема состоит из четырех этапов: разработка пресс-формы, изготовление пресс-формы, прессование смеси порошка и пластификатора и спекание. Образцы твердого сплава готовили из порошковой смеси WC-5TiC-10Co. Пресс-формы для прессования заготовок многогранных неперетачиваемых пластин были изготовлены методом послойного наплавления с помощью 3D принтера Flash Forge Dreamer из полилактида (PLA) и акрил-бутадиен-стирола (ABS)  компании Bestfilament. Моделью для 3д печати была выбрана квадратная многогранная неперетачиваемая пластина SNUM-120408, отличающаяся от коммерческих пластин наличием канавок (рис. 1а). Условия печати должны обеспечить наибольшую твердость, прочность, жесткость и точность деталей пресс-формы при минимальных затратах времени на изготовление. Заполнение было 100 %, толщина слоев была 0,1 мм. Температура печати – 205 °C. Были получены матрицы с квадратным отверстием, нижний пуансон, прямоугольный толкатель и верхний пуансон. Толщина одноразового пуансона, прилегающего к заготовке, составила 2 мм (рис. 1, б). Площадь пуансонов составила 179,8 мм. В конструкции пресс-формы были использованы стальные детали для передачи усилия от пресса к пластиковому толкателю (стальной толкатель) и для повышения жесткости пресс-формы (стальная оболочка) (рис. 1, в). Добавленные детали не являются формообразующими.

Рис.1.  3D модель резца (а), схема пресс-формы (б), пресс-форма из PLA(в)

Испытания и прессование проводили с помощью испытательного пресса ИП-250М. Максимальное усилие прессования составило 20,5 кН. Были изготовлены по два образца в каждой партии (PLA и ABS). Первые отделяли от одноразовых пуансонов и определяли плотности заготовок гидростатическим взвешиванием. Вторые спекали в вакуумной печи Сarbolite STF при максимальной температуре 1450 °С и выдержке – 60 минут. Одноразовые тонкие пуансоны испарялись при нагревании на начальной стадии спекания без нарушения целостности получаемых изделий. Микроструктуру образцов исследовали с помощью растрового микроскопа Tescan Vega. Твердость по Виккерсу и вязкость разрушения определяли с помощью твердомера HVS-50 при нагрузке P = 294 Н (30 кгс) по стандартным методиками (ISO 6507 и ISO 28079). Результаты сравнивали с коммерческим аналогом (SNUM 120408 Т5К10).

Испытания показали, что пластиковый пуансон из PLA выдерживает давление 70 МПа, из ABS - 73 МПа. Способность пуансонов выдерживать давление больше их пределов прочности        (100 МПа) объясняется тем, что под такой нагрузкой согласно критерию Мизеса результирующее эквивалентное напряжение уменьшается из-за наличия второго и третьего главных напряжений. С другой стороны давление на стенки матрицы со стороны пуансона и толкателя приводит к появлению силы трения, снижающей давления на заготовку. Максимальное значение силы трения, определенное при выпрессовке заготовок после прессования под нагрузкой 20,50 кН составило 2,9 кН (14,1 % от приложенной нагрузки) для пресс-формы из PLA и 3,1 (15,1 % от приложенной нагрузки)  для пресс-формы из ABS. Результирующие усилия при прессовании, действовавшие непосредственно на заготовки, составили 17,6 кН (97,9 МПа)  при использовании PLA и 17,4 кН (96,8 МПа) при использовании ABS. Такая небольшая разница в давлении (1,1 МПа или 1,1 %) не оказывает заметного влияние на получаемый при прессовании результат. Зависимость плотности заготовок от давления при прессовании в пресс-формах из ABS и PLA мало отличаются друг от друга (рис. 2).

Рис. 2. Зависимость плотности заготовок до и после удаления пластификатора от давления

Образцы, спеченные после прессования в пластиковых пресс-формах, имеют форму, соответствующую заданному чертежу (рис. 3). Они отличаются от коммерческой режущей пластины наличием канавок и характерными оттисками слоев, полученными при 3D печати, на поверхности и сколами возле отверстия, не влияющими на режущую способность.

Рис. 3. Фотографии режущих пластин (а), коммерческой пластины (б), пластины, полученной после прессования в пресс-форме из ABS (в) и PLA (г)

Плотность спеченного образца, полученного с использованием пластиковой пресс-формы из PLA, составила 96,6 % (12,65 г/см3). Это значение удовлетворяет требованиям ГОСТ 3882-74 (12,5-13,1 г/см3). Плотность образца, спеченного после прессования в пресс-форме из ABS, составила     95,0 % (12,45 г/см3). Полученные резцы отличаются по плотности от коммерческого резца на 1,7 % (98,3 % (12,88 г/см3)) из-за уменьшенного давления прессования и относительно низкой жесткости пресс-формы. Вероятно причиной уменьшения плотности образца, спрессованного в форме из ABS, является частичное разрушение поверхности расплавом пуансона, смешанного с продуктами разложения каучука.

Исследования микроструктуры показали (рис. 4), что спеченные пластины имеют больший средний диаметр зерен WC (2,1 мкм для ABS и 2,2 мкм для PLA) по сравнению с коммерческой режущей пластиной (1,5 мкм). Твердость образца (1400 HV ± 20), спеченного после прессования в матрице PLA, оказалась выше твердости образца (1370 HV ± 30) спеченного после прессования в матрице ABS из-за большей пористости последнего.

Рис. 4. Микроструктура кромки коммерческой режущей пластины SNUM 120408 Т5К10 (а), микроструктуры режущих кромок пластин, спеченных после прессования в пресс-формах из ABS (б) и PLA (в)

Использование пластиковых пресс-форм позволило изготовить заготовки квадратных режущих твердосплавных пластин с плотностью при давлении 100 МПа. Относительная плотность режущей пластины (96,6 %) при использовании PLA удовлетворяет требованиям существующего стандарта и обеспечивает удовлетворительную твердость (1400 HV). Использование ABS в качестве материала пресс-формы для изготовления пластины приводит к снижению плотности до 95,0 % и твердости 1370 HV получаемого изделия из-за смешивания с пластификатором (каучуком) в процессе спекания. В дальнейшем методика может быть применена для получения отдельных твердосплавных изделий заданной формы. Тем не менее, необходимы дальнейшие исследования путей повышения плотности изделий чтобы повысить физико-механические характеристики изделий до уровня существующих коммерческих аналогов.

Работа выполнена при поддержке гранта № 23-29-00063 Российского научного фонда.

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Анисименко Г. Е., Лопатин Ю. М. Новые твердые сплавы для сменных многогранных пластин // Обработка металлов: технология, оборудование, инструменты. ‒ 2008. № 4 (41). ‒ C. 25-33.

2. Aramian A., Razavi S. M. J., Sadeghian Z., Berto F. A review of additive manufacturing of cermets // Additive Manufacturing. ‒ 2020. ‒ T. 33.

3. Mostafaei A., De Vecchis P. R., Kimes K. A., Elhassid D., Chmielus M. Effect of binder saturation and drying time on microstructure and resulting properties of sinter-HIP binder-jet 3D-printed WC-Co composites // Additive Manufacturing. ‒ 2021. ‒ T. 46.

4. Xu Z. K., Meenashisundaram G. K., Ng F. L. High-density WC-45Cr-18Ni cemented hard metal fabricated with binder jetting additive manufacturing // Virtual and Physical Prototyping. ‒ 2022. ‒ T. 17, № 1. ‒ C. 92-104.

5. Mariani M., Goncharov I., Mariani D., De Gaudenzi G. P., Popovich A., Lecis N., Vedani M. Mechanical and microstructural characterization of WC-Co consolidated by binder jetting additive manufacturing // International Journal of Refractory Metals & Hard Materials. ‒ 2021. ‒ T. 100.

6. Lengauer W., Duretek I., Fuerst M., Schwarz V., Gonzalez-Gutierrez J., Schuschnigg S., Kukla C., Kitzmantel M., Neubauer E., Lieberwirth C., Morrison V. Fabrication and properties of extrusion-based 3D-printed hardmetal and cermet components // International Journal of Refractory Metals & Hard Materials. ‒ 2019. ‒ T. 82. ‒ C. 141-149.

7. Carreno-Morelli E., Alveen P., Moseley S., Rodriguez-Arbaizar M., Cardoso K. Three-dimensional printing of hard materials // International Journal of Refractory Metals & Hard Materials. ‒ 2020. ‒ T. 87.

8. Kim H., Kim J. I., Ryu S. S., Jeong H. Cast WC-Co alloy-based tool manufacturing using a polymeric mold prepared via digital light processing 3D printing // Materials Letters. ‒ 2022. ‒ T. 306.

9. Chen F. J., Liu K., Sun H. J., Shui Z. H., Liu C., Chen J. Q., Shi Y. S. Fabrication of complicated silicon carbide ceramic components using combined 3D printing with gelcasting // Ceramics International. ‒ 2018. ‒ T. 44, № 1. ‒ C. 254-260.