УДК 539.23:535.33: 536.21:537.3

ТОНКИЕ ПЛЕНКИ МОНОСИЛИЦИДОВ ПЕРЕХОДНЫХ МЕТАЛЛОВ НА КРЕМНИИ ДЛЯ ТЕРМОЭЛЕКТРОНИКИ И СПИНТРОНИКИ

Н.Г. Галкин1, К.Н. Галкин1, Д.Л. Горошко1, Е.Ю. Субботин1, С.А. Балаган1, О.А. Горошко1, И.М. Чернев1, А.М. Маслов1, О.В. Кропачев1, С.А. Доценко1, А.В. Герасименко2, И.А. Ткаченко2

1Институт автоматики и процессов управления ДВО РАН (г. Владивосток)

2Институт химии ДВО РАН (г. Владивосток)

galkin@iacp.dvo.ru

Методами твердофазной эпитаксии и молекулярно-лучевой эпитаксии на подложках кремния с ориентациями (111) и (100) выращены ультратонкие (УТ, 3 – 4 нм) и тонкие (14 – 80 нм) пленки FeSi, CrSi и CoSi в диапазоне температур от 350 оС до 500 оС.  Температурные измерения магнетосопротивления и эффекта Холла позволили определить механизмы проводимости в различных температурных диапазонах. Установлено, что УТ пленки моносилицидов обладают двумерной проводимостью, регистрируемой ниже 30 К.  В УТ и тонких пленках FeSi в диапазоне температур 50 – 160 К наблюдается эффект Кондо с открытием малой запрещенной зоны 8,8 – 23 мэВ. Температурные (80-450 К) измерения термо-эдс показали, что в тонких пленках FeSi, CrSi и CoSi в случае роста методом МЛЭ наблюдается слабая температурная зависимость фактора мощности и его высокие значения: (2,0 – 5,0) мВт/(м·К2). Первопринципные расчеты решеточной теплопроводности для FeSi и CoSi позволило провести оценочные расчеты термоэлектрической добротности: ZT = 0,25 – 0,50 при T = 200 – 450 К. Температурные магнитные измерения для выращенных пленок продемонстрировали наличие ферромагнетизма с переходом в спиновое стекло выше 60 К. Для пленок моносилицидов Fe, Cr и Co предложены применения в термоэлектронике и спинтронике.

Моносилициды переходных металлов (ПМ) (CrSi, FeSi, CoSi) привлекают внимание как сильно коррелированные материалы для термоэлектроники и спинтроники с теоретической и экспериментальной точек зрения [1, 2]. Это связано с разнообразием их оптических, электрических, магнитных и спиновых свойств [3 – 6] как полуметаллов. Однако ультратонкие (УТ) пленки FeSi с точки зрения транспорта носителей только начали исследоваться [2, 7]. Кроме того, для них теоретически продемонстрирована перестройка структуры из кубической (B20, P213) в моноклинную [7]. УТ пленки FeSi, CrSi и CoSi еще не исследовались на предмет низкотемпературного магнеторезистивного эффекта и термоэлектрических свойств в среднетемпературном диапазоне от 200 до 450 К. Ранее проведенные исследования кристаллической структуры методами ХРД и ВР ПЭМ для пленок FeSi и CrSi впервые показали формирование эпитаксиальных ориентаций с кубической и моноклинной структурами [7, 8].

В представленной работе собраны и проанализированы низкотемпературные транспортные, магнетотранспортные, магнитные и термоэлектрические свойства УТ и тонких пленок FeSi, CrSi и CoSi на кремниевых подложках и сделаны оценки механизмов транспорта в магнитном поле при низких температурах и причин повышения фактора мощности для термо-эдс.

В данной работе на подложках Si(111) и (Si(100) выращены УТ (3 – 4 нм) и тонкие (10 – 30 нм) пленки FeSi и CrSi с толщинами от 2 до 4 нм методом твердофазной эпитаксии (ТФЭ) при Т = 350 оС и пленки CoSi 4-18 нм методом ТФЭ при Т = 500 оС в условиях сверхвысокого вакуума (СВВ) –                  2·10-10 Торр в двух ростовых установках: Varian (МЛЭ-рост) и А-камера (ТФЭ-рост). До роста пленок моносилицидов ПМ  после высокотемпературных кратковременных отжигов при Т = 1150°С с суммарной продолжительностью 5 минут [7] формировалась атомарно-чистая поверхность кремниевой подложки, что подтверждалось либо отсутствием пиков углерода и кислорода в спектрах ОЭС, либо появлением картины ДМЭ: Si(111)7×7 или Si(100)2×1. В процессе роста пленок моносилицидов осаждался металл с толщинами от 2 нм до 10 нм с последующим отжигом (метод ТФЭ), либо смесь металла с кремнием при выбранной температуре подложки (метод МЛЭ).  После выгрузки образцы с выращенными пленками исследовались методом АСМ (сразу после выгрузки), а затем в течение нескольких дней готовились под транспортные, термоэлектрические (осаждение и отжиг контактных площадок) и магнитные измерения. Температурные зависимости удельного сопротивления и термо-эдс УТ пленок на кремниевых подложках получены с использованием установки Teslatron TP, оснащенной системой охлаждения замкнутого цикла (работающей в диапазоне 1,5 – 300 К) и сверхпроводящим магнитом (создающим поля до 8 Тл) для измерений Холла и магнетосопротивления. Магнитные свойства образцов изучались с помощью вибрационного магнитометра из состава комплекса измерения физических свойств Quantum Design PPMS 9T ECII. Полевые зависимости получены при двух температурах: 300 и 3(4) К, и диапазоне полей ±2 Тл для двух направлений (вдоль (in-plane) и перпендикулярно (out-plane) к плоскости пленки) магнитного поля. Кристаллическую структуру выращенных пленок исследовали методом рентгеновской дифракции (РД) в диапазоне углов 2θ от 5° до 90° с шагом по углу 0,01° на дифрактометре D8 ADVANCE (ИК ДВО РАН) в геометрии Брэгга - Брентана. Термоэлектрические свойства пленок исследовали в атмосфере азота в диапазоне температур от 80 до 473 К на лабораторной установке «Криотел». Ab initio расчеты фононной зонной структуры объемного CoSi, а также решеточной теплопроводности, групповой скорости, скорости рассеяния и длины свободного пробега фононов для CoSi в объемном состоянии и в виде нанопроволок проводились с использованием пакета VASP [9] и с использованием методик, описанных в работе [10].

После выгрузки образцов из А-камеры и из камеры установки Varian с различными толщинами осажденных металлов или смесей металл-кремний, отожженных для железа и хрома при Т = 350 оС и для кобальта – при Т = 500 оС, исследовали морфологию всех образцов с пленками методом АСМ. Установлено, что пленки с минимальной толщиной металла (Fe, Cr, Co) (2 нм), сформированные методом ТФЭ, имели гладкую поверхность с шероховатостью около 0,4 – 0,8 нм. С увеличением толщины (от 4 до 10 нм) осажденного металла происходит переход к росту нанокристаллитов с размерами от 50 до 100 нм и растет среднеквадратичная шероховатость от 1,2 до 3,9 нм. Для образцов с большей толщиной использовался метод МЛЭ с предварительным формированием затравочного слоя методом ТФЭ (толщина металла 2 нм, плюс отжиг). Образцы с большей толщиной пленок моносилицидов Fe, Cr и Co (14 – 80 нм) по данным АСМ состояли из нанокристаллов с размерами       50 –150 нм и шероховатостью 5 – 14 нм. Исследования структуры пленок с минимальной толщиной в методе ТФЭ являлись однофазными моносилицидами. Но при росте толщины осажденного металла на поверхности оставалось непрореагировавший металл. При росте методом МЛЭ пленки являлись по большей части однофазными с эпитаксиальной ориентацией, но появлялись зерна с другой ориентацией, то есть пленки становились поликристаллическими с ростом толщины осажденной смеси металл – кремний. Полученные из рентгенограмм значения постоянных решётокFeSi, CrSi и CoSi при росте методом ТФЭ имели напряженную структуру до – (1–2) % (сжатие). Пленки, выращенные методом МЛЭ, показали практически (0,1 – 0,16 %) релаксированную структуру.

Проведены исследования низкотемпературного транспорта (2 – 300 К) ряда УТ и тонких пленок FeSi, CrSi и CoSi. Поскольку рост пленок осуществлялся на высокоомной подложке кремния Si(111) FZ1000 n-типа проводимости, то после СВВ-очистки при 1150 оС в ней изменяется тип проводимости с n- на p-тип, что коррелирует с данными работы [11], а также сильно падает слоевое сопротивление, что увеличивает степень шунтирования пленки подложкой. Установлено, что существует диапазон температур (2 – 30 К), где шунтирование отсутствует, поэтому все дальнейшие транспортные и магнетотранспортные измерения анализировались в указанном диапазоне температур. Все выращенные УТ пленки моносилицидов ПМ продемонстрировали логарифмический характер проводимости от 2 К до 30 К (рис. 1), соответствующий двумерному механизму проводимости и отсутствию вклада кремниевой подложки.

Рис. 1. Зависимости слоевого сопротивления от ln(T) для образцов с ультратонкими пленками FeSi (образцы A и B), CrSi (образцы C и D) и CoSi (образец E), а также – для не отожженной подложки FZ1000 и подложки после высокотемпературного отжига в сверхвысоком вакууме (FZ_flash); пунктирные линии обозначают область двумерной проводимости и ее границу (Т = 34 К).

Исследование магнетотранспорта показали, что для УТ пленок FeSi при Т = 10 –30 К наблюдается отрицательное магнетосопротивление (ОМС) и переход через нуль (кроссовер) и положительное магнетосопротивление (ПМС) (рис. 2, а), что соответствует механизму двумерной слабой локализации [12], а для УТ пленок CrSi данный эффект отсутствует (рис. 2, б), поскольку при всех температурах       2 – 30 К наблюдается только ПМС. При этом обнаружено, что УТ пленки FeSi являются полупроводником при Т = 40 – 100 К с Eg≈14,8 мэВ и переходом в металлическую 2D проводимость ниже 30 К [13]. УТ (3,8 нм) пленка CoSi проявляет сложные зависимости магнетосопротивления в температурном диапазоне (1,5 – 3,0 К), где наблюдаются области ОМС, ПМС и кроссоверы между ними (рис. 2, в), что также соответствует механизму двумерной слабой локализации [12]. При увеличении толщины пленки до 18 нм режимы ОМС, ПМС и кроссоверы между ними наблюдаются только при 2 К. При увеличении температуры выше 10 К наблюдается только ветви ПМС при отрицательном и положительном магнитном поле, что соответствует трехмерному механизму проводимости.

Магнитное поле, Тл

(а)                                                          (б)                                              (в)

Рис. 2. Зависимости магнетосопротивления (Mxx) от приложенного магнитного поля в двух направлениях и при температурах Т=2-50 К) для выращенных пленок моносилицидов на кремнии: (а) пленка FeSi (толщина 3 нм); пленка CrSi (толщина 3 нм); (в) пленка CoSi (толщина 3,8 нм).

Термоэлектрические измерения для образцов с УТ и тонкими пленками CrSi (рис. 3, а) и FeSi (рис. 3, б) в диапазоне температур 120 – 450 К показали, что коэффициент Зеебека сохраняется положительным (50 – 200 мкВ/К) до 400 К и затем (при 400 – 450 К) меняет знак на отрицательный, что связано увеличением вклад электронов подложки в конкуренции с дырками в пленке. В то же время вклад подложки не может быть основным во всем диапазоне температур, поскольку она имеет чрезвычайно большой и отрицательный коэффициент Зеебека (от минус 300 мкВ/К при Т = 470 К до минус 1500 мкВ/К при Т = 280 К) [14]. То есть вклад в коэффициент Зеебека определяют носители в пленках FeSi (рис. 3, а) и CrSi (рис. 3, б): сначала дырки в диапазоне от 120 К до 430 К, а затем электроны от 440 К до 450 К, что свидетельствует о преимущественном вкладе кремниевой подложки.

Коэффициент Зеебека, мкВ/К

Температура, К

Температура, К

Коэффициент Зеебека, мкВ/К

(а)                                                                        (б)

Рис. 3. Температурные зависимости коэффициента Зеебека для образцов с пленками моносилицидов: (а) FeSi/Si (с толщинами от 3 до 18 нм); (б) CrSi/Si (с толщинами от 3 до 18 нм).

Проведены расчеты температурных зависимостей эффективного фактора мощности и показано, что максимальные его величина 5 мВт/(м·К2)  при температуре 250 К наблюдаются для УТ пленки FeSi толщиной 2,85 нм, а для УТ пленки CrSi (3 нм) он резко возрастает с уменьшением температуры до 5,0 мВт/(м·К2).

Для образца A101 с пленкой CoSi толщиной 14 нм сняты зависимости эффективного удельного сопротивления (рис. 4, а) и эффективного коэффициента Зеебека (S) (рис. 4, б). Видно, что слоевое сопротивление имеет максимум при температуре 200 К с последующим его уменьшением к 80 К, что коррелирует с данными низкотемпературных измерений слоевого сопротивления. При этом эффективный коэффициент Зеебека имеет отрицательный знак и немонотонно уменьшается по модулю с уменьшением температуры (рис. 4, б). После учета вклада кремниевой подложки (данные на графике (рис. 4, а) были проведены расчеты параметров пленки CoSi по двухслойной модели для термо-эдс и проводимости [15]. Установлено, что для пленки CoSi отрицательный знак Зеебека сохраняется и несколько уменьшается по модулю (рис. 4, б), что приводит к появлению положительного коэффициента Зеебека для пленки CoSi при температурах ниже 100 К. Расчет фактора мощности (PF=S2×σ) для пленки (рис. 4, в) показал, что резкое уменьшение фактора мощности в районе 100 К связано со сменой знака коэффициента Зеебека для пленки CoSi (рис. 4, б), а максимальный фактор мощности наблюдается в диапазоне температур от 250 К до 450 К. Его величина изменяется от 1,5 до 4,0 мВт/м2·К, что близко к данным для монокристалла CoSi [16].

Согласно проведенным нами первопринципным расчетам фононной структуры CoSi является устойчивым соединением. Расчеты  теплопроводности для объемного CoSi и его нанопроволок показали примерно (8 – 4)-кратное ее уменьшение в диапазоне от 100 К до 450 К для нанопроволок с диаметром от 4 до 18 нм по сравнению с объемным CoSi. С увеличением температуры теплопроводность (k) нанопроволок CoSi уменьшается от (8 – 5) Вт/(м·К) до (3 – 2) Вт/(м·К). Полученные величины теплопроводности были использованы для оценки безразмерной термоэлектрической эффективности (ZT = (S2×σ×T/k). Для тонкой пленки CoSi в диапазоне от 150 К до 450 К она может быть оценена следующими величинами: от ZT = 0,0045 при T = 150 K до ZT = 0,45     T = 450 K, что заметно выше, чем для объемного и нелегированного CoSi: ZT = 0,15 при Т=450 К [17].

(а)                                                   (б)                                                 (в)

Рис. 4. Температурные зависимости удельного сопротивления (а), коэффициента Зеебека (б) и фактора мощности (в) для образца A101 с пленкой CoSi толщиной 14 нм, кремниевой подложки после высокотемпературного отжига (Т=1150 оС, 5 минут) в сверхвысоком вакууме и пленки CoSi после расчетов в рамках двухслойной модели термо-эдс [21].

Полученные значения фактора мощности для УТ пленок FeSi, CoSi и CrSi сопоставимы с лучшими значениями для известных перспективных термоэлектрических материалов с PF = 3,0 – 4,5 мВт/(м·К2) [18 – 20], что доказывает перспективность моносилицидов переходных металлов в качестве термоэлектриков при температурах от 100 К до 400 К.

В ростовых экспериментах пленки FeSi, CrSi и CoSi не были намеренно легированы металлами в процессе роста. Однако во время высокотемпературной очистки подложки (1150 °C) на поверхности образовался слой кремния p-типа за счет легирования бором из боросиликатных стекол [11]. Это также было подтверждено экспериментально путем изучения низкотемпературной (100 – 470 K) проводимости (рис. 1) и термо-эдс (рис. 3, а) высокоомного кремния (FZ1000), подвергнутого высокотемпературной очистке в сверхвысоковакуумной камере. При выращивании пленок моносилицидов на такой поверхности атомы бора могли легировать пленки FeSi и CrSi, что наблюдалась для легированных пленок FeSi [21] и CoSi [22]. В этом случае максимальная концентрация бора должна наблюдаться в тонкой пленке, выращенной методом МЛЭ (рис. 3, б). Поскольку атомы бора могут легче диффундировать из подложки и встраиваться в растущий слой c-FeSi (CrSi), пленка c-FeSi (CrSi) на образце C(E) демонстрирует проводимость p-типа и положительный коэффициент Зеебека во всем диапазоне температур (T = 100 – 470 K, рис. 3(а, б)).

Впервые для УТ пленок FeSi (рис. 5(а, б))) и CrSi (рис. 5(в, г)) обнаружено слабое ферромагнитное упорядочение, которое сохраняется в диапазоне от 3 К до 300 К и имеет параллельную и/или перпендикулярную пленке ориентации. Предположено, что появление ферромагнитного упорядочения обусловлено поверхностью или границей раздела пленка-подложка или атомами Fe (Cr) в решетке. Асимметрия петли гистерезиса (вставка на рис. 5, а) свидетельствует о наличии в пленке двухфазного ФМ-АФМ состояния. Такое смещение петли гистерезиса объясняется обменным взаимодействием, которое наблюдалось в слоистых структурах на границе слоев с ферромагнитным и антиферромагнитным упорядочением, в которых присутствовали взаимодействующие кластеры с различным ФМ-АФМ упорядочением. Магнитная необратимость ниже Tbl = 50 К (рис. 5, б), обусловленная расхождением кривых намагничивания ZFC(T) и FC(T), соответствует суперпарамагнитным частицам или спиновому стеклу. Следовательно, в исследуемом образце с УТ пленкой FeSi присутствуют ФМ-фаза и фаза со свойствами спинового стекла иного ФМ–АФМ порядка. Для образца с УТ пленкой CrSi при 300 К (рис. 5, в) обнаружены ферромагнитные петли с остаточной намагниченностью для приложенных магнитных полей в плоскости пленки и перпендикулярно ей. При охлаждении до 3 К петли симметричны — вклад АФМ отсутствует (рис. 5, г), но при этом наблюдается небольшое увеличение значения насыщения магнитного момента до 5,5 (в плоск.) и 3,5 (перпенд. плоск.) нА·м2 (рис. 5, г), что связано с ослаблением температурных флуктуаций магнитного момента в УТ пленке CrSi.

(а)                                                            (б)

(в)                                                                (г)

Рис. 5. Образец с УТ (3 нм) пленкой FeSi (А25): (а) ферромагнитные петли в плоскости пленки и перпендикулярно ей; (б) кривые изменения магнитного момента при остывании в магнитном поле В=50 мТл (FC) и без магнитного поля (ZFC). Образец с УТ (3 нм) пленкой CrSi: (в) ферромагнитные петли в плоскости пленки и перпендикулярно ей при Т = 300 К и (г) ферромагнитные петли в плоскости пленки и перпендикулярно ей при Т=3 К.

В тонкой (14 нм) пленке CoSi при температуре 300 К наблюдалась ферромагнитная петля с практически нулевой коэрцитивной силой и магнитным моментом насыщения 7 мкм (рис. 6, а).

(а)                                                              (б)

Рис. 6. Образец с тонкой (14 нм) пленкой CoSi: ферромагнитные петли с магнитным полем в плоскости пленки при температуре 300 К и 3 К (а). Кривые изменения магнитного момента при остывании в магнитном поле В=50 мТл (FC) и без магнитного поля (ZFC).

При уменьшении температуры до 3 К наблюдается сильное возрастание коэрцитивной силы до 0,05 Тл и увеличение магнитного момента насыщения до 10,5 нА·м2 (рис. 6, б). На кривой FC (рис. 6, в) наблюдается плавное увеличение магнитного момента в магнитном поле 0,05 Тл. Напротив, при охлаждении в нулевом магнитном поле (кривая ZFC, рис. 6, в) при температуре около 60 К наблюдается максимум (температура блокировки) и далее магнитный момент резко падает с уменьшением температуры и возрастает коэрцитивная сила. То есть в образце имеются большие зерна, которые имеют ферромагнитное упорядочение при температурах ниже 60 К. Нулевая коэрцитивная сила при      Т = 300 К связана с наличием в пленке частиц с малыми размерами (единицы нанометров), которые проявляют суперпарамагнитные свойства. На основе УТ и тонких пленок моносилицидов возможно создание датчиков магнитного поля.

Выводы

В работе ультратонкие (УТ, 3-4 нм) и тонкие (14-80 нм) пленки моносилицидов железа (FeSi), хрома (CrSi) и кобальта (CoSi) выращены методами твердофазной эпитаксии (ТФЭ) и молекулярно-лучевой эпитаксии (МЛЭ)  на подложках кремния с ориентациями (111) и (100) в диапазоне температур от 350 оС до 500 оС. Проведены температурные измерения слоевого сопротивления, магнетосопротивления и эффекта Холла на выращенных образцах. Установлено, что УТ пленки моносилицидов обладают двумерной проводимостью, регистрируемой ниже 30 К, а переход от отрицательного к положительному магнетосопротивлению при температурах ниже 5 К и магнитных полях до 6 Тл связано с эффектом локализации и антилокализации. В УТ и тонких пленках FeSi в диапазоне температур 50-160 К наблюдается эффект Кондо с открытием малой запрещенной зоны 8,8 – 23 мэВ по отношению к величине в объемном FeSi (50 – 60 мэВ), что связано с растворением излишков атомов железа в кристаллической решетке FeSi. При температурах выше 160 К пленки моносилицидов Fe, Cr и Co обладают полуметаллической проводимостью, что определяется невысокой плотностью состояний дырок и электронов на уровне Ферми и сменой с ростом температуры знака коэффициента Зеебека. Проведенные температурные (80 – 450 К) измерения термо-эдс и проводимости показали, что в тонких пленках FeSi, CrSi и CoSi в случае роста методом МЛЭ наблюдается слабая температурная зависимость фактора мощности и достигаются его высокие значения: (2,0 – 5,0) мВт/(м·К2), что объяснено диффузией атомов бора в решетку моносилицидов и повышение их положительного коэффициента Зеебека. Ab initio расчеты решеточной теплопроводности для объемных образцов и нанопроволок FeSi и CoSi продемонстрировали 4-х – 8-ми кратное уменьшение решеточной теплопроводности по сравнению с оной в монокристаллах. Это позволило провести оценочные расчеты термоэлектрической добротности тонких пленок FeSi и CoSi (ZT=0,25 – 0,50 при T=200 – 450 К). Температурные магнитные измерения на УТ и тонких пленках моносилицидов Fe, Cr и Co продемонстрировали наличие ферромагнетизма. Установлено, что УТ пленки m-FeSi при комнатной температуре являются ультрамягким ферромагнетиком (ФМ) с перпендикулярной анизотропией, а в продольном магнитном поле они сочетают свойства ФМ и спинового стекла с ФМ-АФМ порядком. Показано, что УТ пленки m-CrSi обладают внутри плоскостными и вне плоскостными ФМ свойствами с остаточной намагниченностью для приложенных магнитных полей от минус 2 Тл до +2 Тл и для температур от 4 К до 300 К. При увеличении толщины пленки CrSi более 14 нм обнаружено формирование только ФМ свойств с малой коэрцитивной силой при Т = 4 – 300 К в плоскости пленки. Для тонких пленок CoSi обнаружено ФМ упорядочение при Т = 3 – 60 К от крупных зерен, а при 300 К наблюдается переход в состояние суперпарамагнетизма с температурой блокировки 60 К. Для исследованных пленок моносилицидов ПМ предложены потенциальные применения в термоэлектронике и спинтронике.

Благодарности: Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (РНФ) № 22-12-00036, https://rscf.ru/project/22-12-00036. Исследования формирования пленок методами электронной спектроскопии и атомной силовой микроскопии выполнены в рамках государственного задания ИАПУ ДВО РАН (тема FWFW-2021-0002). Рентгеновские и магнитные измерения проводились на оборудовании ЦКП Института химии ДВО РАН.  Расчеты фононных зонных структур и теплопроводности произведены с использованием оборудования ЦКП "Дальневосточный вычислительный ресурс" ИАПУ ДВО РАН (https://cc.dvo.ru) и вычислительного кластера «Академик В. М. Матросов» (https://hpc.icc.ru).

Л  И  Т  Е  Р  А  Т  У  Р  А

1.	Pshenay-Severin, D.A., Burkov A.T. Electronic Structure of B20 (FeSi-Type) Transition-Metal Monosilicides // Materials. 2019. – V.12. – P.2710.

2. Fang, Y., Ran, S., Xie, W., Wang S., Meng Y.S., Maple, M.B. Evidence for a conducting surface ground state in high-quality single crystalline FeSi // PNAS Latest Articles. 2018. - V.115. – P.8558-8562.

3. V. Jaccarino, G.K. Wertheim, J.H. Wernick, L.R. Walker, S. Arajs, Paramagnetic excited state of FeSi // Phys. Rev. 1967. – V. 160. - P.476-482.

4. Lacerda, A., Zhang, H., Canﬁeld, P.C., Hundley, M.F., Fisk, Z., Thompson, J.D., Seaman, C.L., Maple, M.B.  and Aeppli, G. Narrow-gap signature of FexCo1− xSi single crystals // Physica B. 1993. – V.186-188. – P.1043-1054.

5. K. Tajima, Y. Endoh, J.E. Fischer, G. Shirane, Spin fluctuations in the temperature-induced paramagnet FeSi // Phys. Rev. B. 1988. – V.38. – P.6954-6960.

6. J. Beille, J. Voiron, M. Roth, Solid State Commun. 47 (1983) 399.

7. Galkin, N.G., Migas,  D.B., Medvedeva, N.V., Filonov, A.B., Dotsenko, S.A., Maslov, A.M., Chernev, I.M., Subbotin, E.Yu., Goroshko, D.L., Samardak, A.Yu., Gutakovskii, A.K., Tkachenko, I.A., Gerasimenko, A.V. New monoclinic ground state of FeSi // Comp. Mater. Science. 2024. - V. 233. - P. 112762.

8. Galkin, N.G., Galkin, K.N., Kropachev, O.V., Dotsenko, S.A. Journal of Materials Chemistry C, 2025. – V.13. – P.2987-2999.

9. Kresse, G., Furthmüller J. Efficiency of ab-initio total energy calculations for metals and semiconductors using a plane-wave basis set // Computational materials science. 1996. – V.6. -  P.15-50.

- Galkin, K.N., Chernev, I.M., Subbotin, E.Yu., Maslov, A.M., Kropachev, O.V., Goroshko, D.L., Balagan, S.A., Argunov, E.V., Gutakovsky, A.K., Galkin N.G. Ultrathin Cr and Fe monosilicides on Si(111) substrate: formation, optical and thermoelectrical properties // St. Petersburg State Polytechnical University Journal. Physics and Mathematics. 2023. - V.16. - No.3.1. - P.84-89.

11. Liehr, M., Renier, M., Wachnik, R.A., Werner, J., Scilla, S.G. and Ho, P.S. Electrical Properties of Vacuum Annealed Si Surfaces // J. Vac. Sci. Technol. A. 1987. – V.5. – P. 2131-2143.

12. Fisk, Z., Sarrao, J.L., Thompson, J.D., Mandrus, D., Hundley, M.F., Miglori, A., Bucher, B., Schlesinger, Z., Aeppli, G., Bucher, E., DiTusa, J.F., Oglesby, C.S., Ott, H-R., Canfield, P.C., Brown, S.E. Kondo insulators // Physica B: Condensed Matter. 1995. – V. 206-207. – P.798-803.

13. Galkin, N.G., Chernev, I.M., Subbotin, E.Yu., Goroshko, O.A.,  Dotsenko, S.A., Maslova, A.M., Galkina, K.N., Kropachev, O. V., Goroshko, D.L., Samardak, A.Yu. Gerasimenko, A.V. and Argunov, E.V. Structural, Transport, and Magnetic Properties of Ultrathin and Thin FeSi Films on Si(111) // J. Surf. Invest.: X-ray, Synchr. and Neutr. Techniq., 2024. – V.18. – P.372-383.

14. Galkin, N.G., Galkin, K.N., Dotsenko, S.A., Serhiienko, S.A., Khovaylo, V.V., Gutakovskii, A.K. Effect of embedding of CrSi2 and β-FeSi2 nanocrystals into n-type conductivity silicon on the transport and thermal generation of carriers // Applied Surface Science. 2021. – V.566. – P.150620.

15. Bahk, J.H., Favaloro, T., Shakouri, A. Thin film thermoelectric characterization techniques // Annual Review of Heat Transfer. 2013. – V.16.

16. Ou-Yang, T.Y., Shu, G.J. and Fuh, H.R. Thermoelectric performance and electronic properties of transition metal monosilicides // Euro Physics Letters. 2017. - V.120. - P.17002.

17. Ioannou, M., Symeou, E., Giapintzakis, J. and Kyratsi, T. Structural Characterization and Thermoelectric Properties of Hot-Pressed CoSi Nanocomposites // Journal of Electronic Materials. 2014. - V.43. - No.10. - P. 3824–3830.

18.  Huxtable, S. T., Abramson A. R., Tien C.-L., Majumdar A., LaBounty C., Fan X., Zeng G., Bowers J. E., Shakouri, A., Croke E.T., Thermal Conductivity of Si/SiGe and SiGe/SiGe Superlattices, Applied Physics Letters 80 (2002) 1737−1739.

19. Taniguchi T., Ishibe, T., Naruse, N., Mera, Y., Alam Md., M., Sawano, K., and Nakamura ,Y. High Thermoelectric Power Factor Realization in Si-Rich SiGe/Si Superlattices by Super-Controlled Interfaces // ACS Appl. Mater. Interfaces. 2020. – V.12. – No.22. – P.25428–25434.

20. Terada, T., Uematsu, Y., Ishibe, T., Naruse, N., Sato, K., Nguyen, T.Q., Kobayashi, E., Nakano, H., and Nakamura Y. Giant Enhancement of Seebeck Coefficient by Deformation of Silicene Buckled Structure in Calcium-Intercalated Layered Silicene Film // Advanced Material Interfaces. 2022. – V.9. – P.2101752(1-7).

21. Stern, R., Wang, T., Carrete, J., Mingo, N., & Madsen, G.K.H. Influence of point defects on the thermal conductivity in FeSi // Physical Review B. 2018. – V.97. – P.195201.

- Ren, W.L., Li, C.C., Zhang, L.T., Ito, K., Wu J.S. Effects of Ge and B substitution on thermoelectric properties of CoSi // J. Alloys and Compounds. 2005. - Vol. 392. - P. 50-54.