УДК 533.599; 537.525

ОСОБЕННОСТИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ОКСИДА ВИСМУТА, ОБЛУЧЕННОГО ПЛАЗМОЙ ВЧ РАЗРЯДА

Н.В. Кожемяко, М.С. Круглов, Т.В. Бондарева, С.А. Пячин

Тихоокеанский государственный университет, Хабаровск

nadezdavitman78925@gmail.com

Представлены результаты исследований восстановления оптических характеристик оксида висмута, который был обработан плазмой высокочастотного разряда. Проведенные исследования показали, что после прохождения релаксации в обработанном оксиде висмута происходят необратимые изменения в его электронной структуре.

FEATURES OF THE RESTORATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF BISMUTH OXIDE IRRADIATED BY RF DISCHARGE PLASMA

N.V. Kozhemyako, M.S. Kruglov, T.V. Bondareva, S.A. Pyachin

Pacific National University, Khabarovsk

nadezdavitman78925@gmail.com

The results of studies of the restoration of the optical characteristics of bismuth oxide, which was treated with a high-frequency discharge plasma, are presented. The conducted studies have shown that after the relaxation in the treated bismuth oxide, irreversible changes occur in its electronic structure.

В настоящее время металл-оксидные полупроводники находят все более широкое применение в качестве фотокаталитических материалов разрушения органических загрязнителей воды и воздуха [1]. Среди них оксид висмута Bi2O3 весьма перспективен как полупроводник, ширина запрещенной зоны которого в зависимости от способа получения может изменяться в широком диапазоне от 2 до 3,96 эВ [2]. Это делает его чувствительным к поглощению светового излучения как ультрафиолетовой, так и видимой области. Одним из эффективных способов улучшения каталитических свойств оксидных соединений является обработка их плазмой высокочастотного разряда [3, 4]. Поскольку метод активирования оксида висмута воздействием низкотемпературной плазмой изучен не в полной мере, то проведение исследований в этом направлении имеет особый научный и практический интерес.

Ранее нами были проведены исследования по изучению влияния обработки плазмой емкостного высокочастотного (ВЧ) разряда на оптические свойства оксида висмута [5 – 7]. Было установлено, что в результате такого воздействия происходит уменьшение коэффициента отражения Bi2O3, а соответственно повышается коэффициент поглощения в диапазоне от 420 до 800 нм. Кроме того, граница области поглощения оксида висмута, подверженного плазменной обработке, смещается в длинноволновую область спектра, при этом его фазовый состав не претерпевает изменений. Также было обнаружены, что у облученных образцов постепенно, в течение нескольких дней хранения в темноте, восстанавливается отражательная способность, что сопровождается уменьшением коэффициента поглощения. Цель данной работы заключалась в изучении процессов релаксации оптических характеристик оксида висмута после плазменной обработки в зависимости от кратности и продолжительности периода между облучениями.

Для плазменной обработки использовали вакуумную установку [8]. Порошок оксида висмута, смоченный в спирте, наносили тонким слоем на стеклянные подложки с размерами примерно 15х15х2 мм. Образцы помещали в вакуумную камеру, которая представляет собой полый стеклянный цилиндр с внутренним диаметром 74 мм и толщиной стенок камеры 3 мм. Длина цилиндра – 16 см. Металлические электроды прикладывали с внешней стороны боковых торцов камеры. Это позволило уменьшить загрязнение камеры продуктами испарения электродов. На электроды подавали напряжение частотой 11 МГц и амплитудой 2 кВ.

Образец располагался вблизи активного электрода таким образом, что осажденный на подложку слой был обращен в сторону области свечения газового разряда. При проведении опытов остаточное давление воздуха в камере составляло 0,07 мм.рт.ст. Продолжительность плазменной обработки - 10 минут. Оптические характеристики оксида висмута изучали с применением спектрометрического комплекса на базе монохроматора МДР-41 с использование приставки диффузного отражения в геометрии «падающий луч 0- отраженный луч 45».

В работе представлены результаты исследования двух образцов с покрытиями из порошка оксида висмута: образец № 1 был подвержен плазменной обработке и выдержан в течение одного месяца в темноте; образец № 2 подвергался плазменной обработке с теми же параметрами, что и первый образец.

Спектры диффузного отражения образца № 1 представлен на рис. 1, а образца № 2  - на рис. 2.

Рис. 1. Спектры диффузного отражения образца № 1 до и после его обработкой ВЧ плазмой.

Рис. 2. Спектры диффузного отражения образца № 2 до и после его обработкой ВЧ плазмой.

После хранения этих образцов в светонепроницаемом боксе в течение 10 дней были опять сняты спектры диффузного отражения, и проведено их сравнение. Спектры диффузного отражения после хранения образца № 1 представлен на рис. 3, а образца № 2 - на рис. 4.

Рис. 3. Спектры диффузного отражения образца № 1 после облучения ВЧ плазмой и

по истечению 10 дней.

Рис. 4. Спектры диффузного отражения образца № 2 сразу после облучения ВЧ плазмой и

по истечению 10 дней.

Анализируя спектры на рисунках, можно заметить, что коэффициент отражения образца, испытавшего предварительно релаксацию после плазменной обработки, больше, чем у образца № 2. Кроме того, процесс релаксации образца № 2 происходит быстрее в два раза, чем релаксация исходно релаксировавшего образца № 1. Проведенные исследования показали, что после прохождения процесса релаксации в обработанном оксиде висмута, по-видимому, происходят необратимые изменения в его электронной структуре, поэтому оптические свойства Bi2O3 становятся менее чувствительными к последующей плазменной обработке плазмой ВЧ разряда. Возможно, что после нескольких циклов плазменной обработки характеристики оксида висмута стабилизируются, но это необходимо проверить экспериментально.

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Iyyapushpam S., Nishanthi S. T., Pathinettam Padiyan D. Photocatalytic degradation of methyl orange using α-Bi2O3 prepared without surfactant // Journal of Alloys and Compounds. – 2013. – V. 563. – P. 104–107.

2. Leontie L., Caraman M., Visinoiu A., Rusu G.I. On the optical properties of bismuth oxide thin films prepared by pulsed laser deposition // Thin Solid Films. –2005. – V. 473. – P. 230–235.

3. Qin P., Xu H., Long H., Ran Y., Shang S., Yin Y., Dai X. Ni/MgO catalyst prepared using atmospheric high-frequency discharge plasma for CO2 reforming of methane // Journal of Natural Gas Chemistry. – 2011. –V. 20. – Iss. 5. – P. 487–492.

4. Wei B., Chen Y., Ye M., Shao Z., He Y., Shi Y. enhanced degradation of gaseous xylene using surface acidized TiO2 catalyst with non-thermal plasmas // Plasma Chemistry and Plasma Processing. – 2015. V. 35. – Iss. 1. – P. 173–186.

5. Бондарева Т.В., Пячин С.А., Егоршин И.Н., Круглов М.С., Астапов И.А., Штарев Д.С. Релаксация отражательной способности оксида висмута, подверженного воздействию плазмы ВЧ разряда // Физика: фундаментальные и прикладные исследования, образование: материалы XVIII региональной научной конференции, Хабаровск, 10–12 ноября 2020 г. – С. 17-19.

6. Кожемяко Н.В., Пячин С.А., Бондарева Т.В., Егоршин И.Н. Влияние облучения плазмой высокочастотного разряда на оптические свойства оксида висмута // Физика: фундаментальные и прикладные исследования, образование: материалы XVIII региональной научной конференции, Хабаровск, 10–12 ноября 2020 г. – С. 33-35.

7. Бондарева Т.В., Пячин С.А., Круглов М.С., Кожемяко Н.В. Модифицирование оптических свойств оксида висмута обработкой плазмой емкостного ВЧ разряда // ТОГУ-Старт: фундаментальные и прикладные исследования молодых: Материалы региональной научно-практической конференции, Хабаровск, 12-16 апреля 2021. – С. 53-61.

8. Круглов М.С., Пячин С.А., Бондарева Т.В. Установка для облучения твердых тел плазмой емкостного высокочастотного разряда низкого давления // Вестник ТОГУ. – 2020. № 4(59). – С. 55-62.