УДК 537.523.4

РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ МАССОПЕРЕНОСА ПРИ ЭЛЕКТРОИСКРОВОМ ЛЕГИРОВАНИИ

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗМЕРОВ АНОДА

С.А. Пячин1,2, А.В. Беля2, О.И. Каминский1,2

1Институт материаловедения ХНЦ ДВО РАН (г.Хабаровск)

2Тихоокеанский государственный университет (г.Хабаровск)

pyachin@mail.ru

Электроискровое легирование (ЭИЛ) – это метод модификации физико-механических свойств поверхностей металлов и сплавов за счет воздействия коротких разрядных импульсов. Протекание таких разрядов сопровождается электрической эрозией, которая заключается в разрушении поверхности электродов и выбросом вещества из зоны воздействия разрядов. Часть продуктов электрической эрозии после пролета межэлектродного промежутка осаждается на электродах. При ЭИЛ вещество переносится преимущественно с анода на катод, в результате на поверхности катода формируется покрытие из анодного материала.

Эффективность электроискрового легирования оценивают по величине коэффициента массопереноса KM = Mк / Mа, где Mк – привес катода; Mа – потери массы анода. Чем меньше потери вещества при массопереносе с анода на катод, тем коэффициент KM выше. Он зависит от многих факторов: теплофизических свойств материалов электродов, мощности и длительности разрядных импульсов, частоты их повторения, состава и давления газа. Кроме того, на него могут оказывать влияние геометрические и кинематические параметры, такие как размеры электродов, длина межэлектродного промежутка, траектория и скорость перемещения анода. Целью работы является установление влияния размеров анода на изменение масс электродов и коэффициент массопереноса при электроискровом легировании при условии, что электроды имеют квадратные сечения.

Модель переноса вещества при ЭИЛ с электродами квадратного сечения подробно описана в работе [1]. Количество металла, выбрасываемого из зоны разряда и осаждаемого на поверхность электрода, оценено из условия равномерного распространения потока эродированного материала в окружающее пространство из точки возникновения разряда [2]. Для электродов с квадратными сечениями коэффициент осаждения металла, равный вероятности попадания эродированного во время единичного разряда материала на поверхность противолежащего электрода, рассчитан как

p=12π2(ϕ4−ϕ2)+ArcsinL sinϕ1xp−0,5b2+L2−ArcsinL sinϕ4xp−0,5b2+L2++R2−ArcsinL cosϕ2yp−0,5b2+L2+ArcsinL cosϕ1yp−0,5b2+L2−ArcsinL sinϕ3xp+0,5b2+L2++R2−ArcsinL sinϕ2xp+0,5b2+L2+ArcsinL cosϕ4yp+0,5b2+L2−ArcsinL cosϕ3yp+0,5b2+L2(1)

где L – длина межэлектродного промежутка; xp, yp – координаты места возникновения разряда (точка отчета – центр катода); 1, 2, 3, 4 – углы наклона отрезков, соединяющих место разряда на поверхности одного электрода с вершинами основания противоположного электрода с длиной стороны b.

Поскольку место возникновения разрядов невозможно контролировать, поэтому были рассчитаны эффективные коэффициенты осаждения металлов на электроды с учетом положения анода относительно катода. Они были определены как средние значения p на площади области перекрытия электродов Sov, которая зависит от координат центра анода xa и ya, а также геометрических размеров электродов,

pa(ха,ya)=1Sov(ха,ya)Sov(ха,ya)pads, pк(ха,ya)=1Sov(ха,ya)Sov(ха,ya)pкds.             (2)

Из-за разницы в размерах электродов, очевидно, что pк<pa, поэтому интенсивность потока вещества с анода на катод выше, чем в обратном направлении. Координаты центра анода в момент возникновения i-го разряда определяются траекторией и скоростью перемещения анода. При приближении анода к краю катода коэффициент осаждения вещества на катод уменьшается.

Масса катода во время каждого i разряда уменьшается из-за электрической эрозии (-mк) и возрастает за счет поступления материала с противоположного электрода – анода mapa. Аналогичные явления происходят на аноде. Масса анода во время каждого разряда уменьшается из-за электрической эрозии (-mа) и возрастает за счет поступления материала с катода mкpк. Если длительность и частота разрядов в процессе ЭИЛ не изменяются, то можно предположить, что величины ma и mк постоянны. Используя отношение масс эродирующего вещества анода и катода за один разряд, α=mamк=const, выражение для коэффициента массопереноса Km по истечении N разрядов можно записать следующим образом

KМ=ΔMкΔMa=i=1Nα pа(xai,yai)−1i=1Npк(xai,yai)−α.                                                  (3)

Суммарное число разрядов N определяется частотой следования импульсов f и общим временем осаждения t как произведение N = ft. Продолжительность осаждения должна быть достаточна для хотя бы одного прохода вдоль всей поверхности катода.

Были рассчитаны коэффициенты массопереноса в условиях электроискрового легирования, когда анод и катод имели одновременно форму прямой призмы с квадратным основанием или цилиндрическую форму. Длина стороны основания призмы или диаметр цилиндра равны 2, 3, 4, 5, 6 мм. Моделировали осаждение покрытия на катод в форме квадратной пластины с поперечным размером 30 мм. При этом частота разрядов – 10 Гц, длина межэлектродного промежутка L = 0,5 мм. Константу α задавали равной 1,5, 2, 3, 5, сохраняя постоянным значение mк = 0,0001 г. Анод с квадратным сечением перемещался вдоль поверхности катода по меандробразной траектории от одного его края до другого с линейной скоростью 10 мм/с. Шаг смещения по оси у – 3 мм, что соответствует половине стороны анода с значением 6 мм. Количество проходов анода вдоль поверхности катода – 3.

Результаты вычислений показывают, что графические зависимости коэффициентов осаждения от времени легирования имеют волнообразный вид (рис. 1). Коэффициент pa имеет максимальное значение, близкое к 1, когда анод располагается в центре катода. При приближении анода к краю катода вероятность попадания эродированного во время разряда металла анода снижается. С уменьшением размеров анода с 6 до 2 мм глубина провалов линий pa возрастает с 20 до 30 %. Коэффициент осаждения металла катода на анод pк изменяется противофазно pa: при приближении анода к краю катода, он возрастает незначительно, на 5-10 %.

Рис. 1. Коэффициенты осаждения материала анода и катода за время одного прохода по поверхности катода (bк = 30 мм): а) bа = 2 мм; б) bа = 4 мм; в) bа = 6 мм.

Рис. 2. Изменение массы катода (положительные значения) и массы анода (отрицательные значения) за три прохода по поверхности катода (bк = 30 мм). Длина стороны сечения анода ba – от 2 до 6 мм. Соотношение ma / mк: 1)  = 1,5; 2)  = 2; 3)  = 3; 4)  = 5.

Рис. 3. Коэффициент массопереноса за три прохода анода вдоль поверхности катода (bк = 30 мм) при разных размерах анода. Соотношение ma / mк: 1)  = 1,5; 2)  = 2; 3)  = 3; 4)  =5.

Кинетические зависимости изменения масс анода и катода имеют вид практически прямых линий (рис. 2). С ростом продолжительности электроискрового легирования масса анода уменьшается, а масса катода возрастает. Увеличение размеров анода сопровождается повышением величины эрозии анода и снижением приращения массы катода. Однако эти изменения незначительны (менее 10%), по сравнению с влиянием отношения масс эрозии анода и катода за один разряд. Рост соотношения α=mamк от 1,5 до 5 приводит к десятикратному увеличению привеса катода.

Коэффициент массопереноса значительно возрастает в начальный период времени осаждения электроискрового покрытия, а затем, после трех проходов анода вдоль поверхности катода, его значения не претерпевают больших изменений (рис. 3). Следует отметить, что увеличение размеров анода bа до 6 мм и соотношения  до 5 вызывает рост коэффициента переноса массы с анода на катод до 86 %. Таким образом, чтобы повысить скорости осаждения электроискровых покрытий следует использовать электроды с большей площадью поперечного сечения и применять режимы разрядного воздействия, обеспечивающие более высокие скорости эрозии металла анода по сравнению с разрушением материала катода.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Пячин, С.А. Влияние размеров и расположения электродов на перенос металлов при электроискровом легировании / С.А. Пячин// Физика и химия обработки материалов. – 2017. – № 1. – С. 17-28.

2. Пячин, С.А. Оценка толщины покрытия, осажденного на поверхность катода при однократном разряде / С.А. Пячин, М.А. Пугачевский // Физика и химия обработки материалов. – 2008. – № 3. – С. 61–66.